2018年拟申报省科技进步奖励项目公示表
	项目名称
	炫彩镭射朦胧印花低排放印染工艺技术的研发及应用

	项目简介


	创新驱动的科技产业、责任导向的绿色产业和文化引领的时尚产业，这是新时代下中国纺织工业的新定位。一方面推进传统产业的改造升级，另一方不断激发新动能，形成新技术、新产品、新模式。所以让印花工艺技术更进一步，使纺织产品绿色、时尚，满足人民日益增长的美好生活需要，同时提高印染企业绿色印花技术的进步，促进印染产业与生态环境的协调发展，增强印染产业可持续发展能力，符合国家产业政策和节能减排的发展方向。
本项目主要研究了针织CVC原料的选择及织造、烧毛、酶氧处理、二相法印花、固色、烂花、烫金及后整理等关键工序的一条龙生产工艺技术，确定了合理可行的工艺路线及工艺技术参数，运用一种具有特殊效果的针织布低印染工艺技术，生产过程无尿素，减少了氨，氮排放，降低污染。采用两相法湿短蒸工艺，改造印花、蒸化等关键设备，解决两相法湿短蒸工艺出现的质量问题，保证产品质量。对拉幅定形机进行技术改造和工艺升级，切实提升节能减排效果，提高产品整理品质。产品轻薄漂逸，吸湿透气性好，手感柔软，具有炫彩时尚、朦胧的独特效果，符合当今人们对美和个性化的追求。

项目创新成果：授权发明专利1件，实用新型专利4件，发表核心期刊论文1篇，经浙江省技术市场促进会科技成果评价中心鉴定，工艺技术处国内同类产品的先进水平。
主要技术指标：

1、甲醛：未检出；

2、色牢度、耐洗色牢度≥4级，干摩牢度≥3级，湿摩牢度≥3级；

本项目工艺技术有利于环保和节能减排，控制了氨，氮排放，减轻了水洗和环保处理压力，对拉幅定形机进行技术改造和工艺升级，将冷凝水回用，进行废气余热回收到净化处理，项目实施期间，节约污水处理成本226.55万元，节约电、蒸汽、天然气1034.6万元，2015年3月-2017年12月销售收入13257.3万元，税收1397.64万元，净利润1434.78万元。



	第三方评价

	1、科学技术成果鉴定证书--浙技促鉴字〔2016〕第8013号）

鉴定结论为：“产品以40s CVC针织布为面料，将分散活性印花、烂花印花、烫金转移印花组合加工而成，通过集成烂花印花和烫金转移印花，使产品具有轻薄、飘逸、炫彩等印花效果，分散活性印花采用无尿素印花工艺技术，蒸化采用两相法湿短蒸工艺，加软定型采用“热能回收-喷淋洗涤-静电除尘”三级处理工艺，提高了生产节能减排效果。已获中国实用新型专利3件，其工艺技术处国内同类产品的领先水平。”

2、科技查新报告--浙江科技信息研究院（201633B2106053）查新结论为：“有关涤棉面料分散活性同浆印花、蒸化和湿短蒸工艺及炫彩镭射烫金面料的已有相关文献报道，但其具体印花工艺、蒸化工艺均与委托项目不同。委托项目采用40s CVC针织面料，通过前处理，活性分散同浆印花，高温焙烘，两相法蒸化，水洗，定型拉干，经烂花印花，水洗，定型拉干，再进行烫金转移印花，加软定型。在 CVC针织面料上将分散活性印花、烂花印花、烫金转移印花结合在一起，生产炫彩镭射朦胧印花面料，该特征在所检相关文献中未见述及”。

3、检测报告--浙江方圆检测集团股份有限公司（1611610581）检测项目符合客户提供的技术要求；宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心（381800001567）根据GB/T20944.3-2008抗菌性能的评价，样品对大肠杆菌、白色念珠菌具有抗菌效果。
4、发明专利授权证书--国家知识产权局“一种具有特殊效果的针织布印染工艺”（ZL200910102252.4）

⑴实用新型专利授权证书--国家知识产权局“一种平网印花机刮印架用固定装置”（ZL201620334887.2）。⑵实用新型专利授权证书--国家知识产权局“一种蒸化机箱体”（ZL201620333904.0）。⑶实用新型专利授权证书--国家知识产权局“一种带自动控制加热装置的蒸化机顶板”（ZL201620335425.2）。
5、客户应用评价：杭州杭丝时装实业有限公司信息反馈：在CVC针织面料上将分散活性印花、烂花、烫金结合在一起，使产品即有炫彩镭射个性化的效果，又有高雅的朦胧美，是理想的夏季女装面料。

浙江省诸暨市浩诚针织有限公司信息反馈：该烂花面料朦胧半透明，色彩丰富，又具有钻石般的亮光，适用于夏季女性衣裙服装制作。凉爽透气、外观美丽，产品服用性能好，档次高。

	直接经济效益

	应用单位
浙江富润印染有限公司
年 度
新增销售收入（万元）
新增税收
（万元）
新增利润
（万元）
2015年
26.1
3.44
7.49
2016年
1219.6
134.23
71.94
2017年
12011.6
1259.97
1355.35
累 计
13257.3
1397.64
1434.78



主要完成人员情况

	姓名
	王益峰
	排名
	1
	行政职务
	总助

	技术职称
	高级工程师
	现从事专业
	印染

	工作单位
	浙江富润印染有限公司

	二级单位
	科研部

	完成单位
	浙江富润印染有限公司

	对本项目主要科学发现或技术创造性贡献

	在本项目的实施中主要负责项目的决策组织及技术难题的攻关，项目中印染企业生产过程检测控制系统负责人，投入的工作量占本人工作总量的60%以上。
对创新点一、炫彩镭射朦胧印花低氨氮排放的印染工艺技术研究做出主要贡献；对创新点二、关键设备的改造与应用做出主要贡献；对创新点三、后整理系统性节能减排技术的开发做出主要贡献；

旁证材料：论文、专利、成果鉴定等证明（详见附件）


主要完成人员情况

	姓名
	卢孝军
	排名
	2
	行政职务
	副总

	技术职称
	工程师
	现从事专业
	印染

	工作单位
	浙江富润印染有限公司

	二级单位
	染整研究所

	完成单位
	浙江富润印染有限公司

	对本项目主要科学发现或技术创造性贡献

	主要负责项目的产品总设计及技术难题的攻关，在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的50%以上。

对项目中技术创新点一炫彩镭射朦胧印花低氨氮排放的印染工艺技术研究做出了主要贡献。

旁证材料：论文、专利、成果鉴定等证明（详见附件）


主要完成人员情况

	姓名
	何东梁
	排名
	3
	行政职务
	厂长

	技术职称
	工程师
	现从事专业
	印染

	工作单位
	浙江富润印染有限公司

	二级单位
	印花研究所

	完成单位
	浙江富润印染有限公司

	对本项目主要科学发现或技术创造性贡献

	主要负责印染工艺的研制、开发及技术难题的攻关该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的40%以上。

对项目中技术创新点一炫彩镭射朦胧印花低氨氮排放的印染工艺技术研究做出了重要贡献。

旁证材料：论文、专利、成果鉴定等证明（详见附件）


主要完成人员情况

	姓名
	魏强
	排名
	4
	行政职务
	主任

	技术职称
	工程师
	现从事专业
	纺织印染

	工作单位
	浙江富润印染有限公司

	二级单位
	印花研究所

	完成单位
	浙江富润印染有限公司

	对本项目主要科学发现或技术创造性贡献

	  在本项目的实施中主要负责项目技术难题的攻关，对项目中技术创新点一炫彩镭射朦胧印花低氨氮排放的印染工艺技术研究、三后整理系统性节能减排技术的开发做出了贡献。旁证材料：论文、专利、成果鉴定等证明（详见附件）


主要完成人员情况

	姓名
	周可
	排名
	5
	行政职务
	副厂长

	技术职称
	助理工程师
	现从事专业
	印染

	工作单位
	浙江富润印染有限公司

	二级单位
	印花研究所

	完成单位
	浙江富润印染有限公司

	对本项目主要科学发现或技术创造性贡献

	在本项目的实施中主要负责印染工艺的研制、开发及技术难题的攻关，对项目中技术创新点二、三关键设备改造、后整理系统性节能减排技术的开发做出了贡献做出了贡献。旁证材料：论文、专利、成果鉴定等证明（详见附件）


主要完成人员情况

	姓名
	阮伟锋
	排名
	6
	行政职务
	副总

	技术职称
	助理工程师
	现从事专业
	质量控制

	工作单位
	浙江富润印染有限公司

	二级单位
	品质部

	完成单位
	浙江富润印染有限公司

	对本项目主要科学发现或技术创造性贡献

	主要负责印花花型的设计、开发及技术难题的攻关，对项目中技术创新点三后整理系统性节能减排技术的开发做出了贡献，旁证材料：论文、专利、成果鉴定等证明（详见附件）


主要完成人员情况

	姓名
	楼婷
	排名
	7
	行政职务
	仓库主管

	技术职称
	助工
	现从事专业
	染料助剂采购

	工作单位
	浙江富润印染有限公司

	二级单位
	供应部

	完成单位
	浙江富润印染有限公司

	对本项目主要科学发现或技术创造性贡献

	主要负责产品质量控制、技术指标测试，对项目中技术创新点一炫彩镭射朦胧印花低氨氮排放的印染工艺技术研究。旁证材料：论文、专利、成果鉴定等证明（详见附件）


主要完成单位情况表

	单位名称
	浙江富润印染有限公司
	排名
	1

	对本项目的支撑作用情况

	本公司在该项目的研究和推广应用中起到以下作用：1、为本项目的研发，包括小试、中试、大试及工艺调整提供人力、物力、财力和场地支持，为该项目核心工艺申请发明专利，确保本项目核心工艺技术的知识产权得到保护。2、对项目研发人员进行肯定与奖励，以提升研发人员的工作积极性和创造性。3、负责该项目技术的推广应用及产业化，确保产品质量，寻找市场商机。产品经销售得到客户的好评，有较好的市场前景。


推荐单位意见

	推荐单位
	诸暨市科技局

	推荐意见

	该项目符合推荐条件；且经公示无异议，项目产品经浙江省技术市场促进会鉴定, 工艺技术处国内同类产品的领先水平，共获得1项发明专利，4项实用新型专利。对控制污水排放、定型机废气高效收集处理、余热回收等生产过程节能减排技术展开深入研究，节能减排效果明显，取得较好的经济和社会效益，同意推荐，建议奖励等级为二等奖。


知识产权证明目录

	知识产权具体名称

	一种具有特殊效果的针织布印染工艺

	一种带自动控制加热装置的蒸化机顶板

	一种蒸化机箱体

	一种平网印花机刮印架用固定装置

	一种烘房蒸汽疏水回用装置


主要论文、专著目录

	论文专著名称/刊名

	针织CVC炫彩镭射朦胧印花工艺/《针织工业》

	


